Инструкция

по применению АНТИСКОЛЬЗИНА для керамогранита

при внутренних работах.

Керамогранит требует большего времени обработки, чем обычная глазурованная напольная плитка.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1). Отмойте пол от следов жира, которые будут препятствовать обработке.
Используйте любое пеномоющее средство. Хорошо его смойте.

Плитка может оставаться влажной, но не мокрой.

Определение время обработки

2). Обработать четыре - пять плиток в ряд Антискользином, растереть жидкость щёткой, чтобы не было участков плитки без жидкой фазы. Если будут появятся сухие места на плитке, обязательно равномерно растерать жидкость по плитке щёткой, чтобы обработка была равномерной и в дальнейшем не образовалось пятен.

3). Через 15 минут сухой или влажной губкой убрать реактив с первой плитки. Протереть несколько раз мокрой тряпкой, смывая раствор. Проверить шероховатость. (На остальных плитках р-р остаётся.)

4). Если ещё скользко, через 5 минут убрать реактив губкой со второй плитки, как прежде. Протереть несколько раз мокрой тряпкой, смывая раствор. Проверить шероховатость. (На остальных плитках р-р остаётся.)

5). Если ещё скользко, через 5 минут убрать реактив губкой с третьей плитки, как прежде. Протереть несколько раз мокрой тряпкой, смывая раствор. Проверить шероховатость. И так далее.

Таким образом, можно подобрать необходимую степень шероховатости плитки. Глазурь разных производителей и разных типов имеет различный состав. Многие виды плитки требуют обработки 15-30 минут, но иногда и больше (30-40мин). Не пропустите необходимый и достаточный уровень шероховатости.

6). После нахождения оптимального времени реакции – остальную поверхность пола следует обработать это время после очистки плитки от следов жира (пункт 1), не давая появляться сухим локальным местам, растирая раствор по плитке щёткой.

В крайнем случае, если шероховатости недостаточно, а жидкость высохла - никаких проблем – разливаете столько же кипятка, растираете, и реакции продолжаются дальше до приемлемого результата.

7). Тщательно вымыть пол водой со щёткой или шваброй. Скользкая проблема исчезнет.

Для ступеней с керамогранитом - технология аналогична.

При работе следует использовать резиновые перчатки и стараться не попадать раствором в глаза. В случае попадания - сразу обильно промыть водой.